Приложение 3

Техническа спецификация и

партидност на доставката на твърдосплавни пластини

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на твърдосплавни пластини за нуждите на локомотивните депа за 2014 година

| № | Твърдосплавни пластини | Означение ISO 1832:2012 | Материал ISO 513:2012 | Тип | Кол-во /брой/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластина двустранна с правоъгълна форма, за тежък режим на струговане, с дължина на режещия ръб 30 мм, дебелина между челните повърхнини 19 мм, радиус на закръгление 4 мм, дебелина на пластината 12 мм, износоустойчиво и температурноустойчиво покритие | LNUX 301940 | К 15 | PF 4025 Р 25, SANDVIK или CORUN | 60 |
| 2 | Пластина двустранна с правоъгълна форма, за тежък режим на струговане, с дължина на режещия ръб 19 мм, дебелина между челните повърхнини 19 мм, радиус на закръгление 4 мм, дебелина на пластината 10 мм, износоустойчиво и температурноустойчиво покритие | LNUX 191940 | К 15 | PF 4025 Р 25, SANDVIK или CORUN | 650 |
| 3 | Пластина двустранна с ромбоидна форма, с ъгъл при върха 80°, със заден ъгъл 0, дължина на режещия ръб 19мм, дебелина между челните повърхнини 19 мм, радиус на закръгление 0,8-2,4 мм, дебелина на пластината 6 мм, износоустойчиво и температурноустойчиво покритие | CNMM 190616 | К25 | PR 4025 Р 25, SANDVIK или CORUN | 60 |
| 4 | Пластина двустранна с квадратна форма, с ъгъл при върха 90, със заден ъгъл 0°, дължина на режещия ръб 19 мм, дебелина между челните повърхнини 19 мм, радиус на закръгление 0,8-2,4 мм, дебелина на пластината 6 мм, износоустойчиво и температурноустойчиво покритие | SNMМ 190616 | К25 | PR 4025 Р 25, SANDVIK | 70 |
| 5 | Пластина твърдосплавна | 341.G.600-594 L 428 | Пластина производство на SANDVIK | SANDVIK | 160 |
| 6 | Пластина твърдосплавна | R 166.0G-16RN01-60 1020 | K 15 | SANDVIK | 10 |
| 7 | Пластина твърдосплавна | R 166.0L-16RN01-60 1020 | K 15 | SANDVIK | 10 |
| 8 | Пластина твърдосплавна | RCMX 250700 | Р15 | CORUN | 25 |
| 9 | Пластина двустранна за тежък режим на струговане с триъгълна форма, с ъгъл при върха 60°, със заден ъгъл 0, дължина на режещия ръб 38мм, дебелина между челните повърхнини 11 мм, радиус на закръгление 6 мм, със стружков канал и закрепване по челните повърхнини. Многослойно износо и температуроустойчиво покритие (титан-нитрид или еквивалентно) | TNUF 381060 | P 25 | 4025, CORUN | 20 |
| 10 | Пластина с форма „К” изпълнение, с ъгъл при върха 55°, дължина на режещия ръб 16 мм, ширина на пластината 9,525 мм, дебелина на пластината 4,76 мм, радиус на закръгление 0,1 мм, износоустойчиво и температуроустойчиво покритие | КNUX 160410 | P 25 | R12 4025, CORUN | 20 |

Означението на пластините в таблицата по-горе е съгласно международната организация по стандарти ISO.

Твърдосплавните пластини да отговарят  на стандарт ISO 513:2012 – Класификация и приложение на твърдосплавни режещи материали.

Твърдосплавните пластини да отговарят на стандарт ISO 1832:2012 – Вложки за режещи инструменти.

Относно означението на материала на пластините, ISO подразделя металокерамичните сплави според приложението (вида на обработвания материал и вида на образуващата се стружка) на три класа, които се означават буквено: клас P, клас K и клас М и зони на обхват на материала, както следва: P, M, K, N, S и H.

Според класа на точност и грапавост на повърхнините, пластините се делят на три класа - U, M и G.

Действащи са следните стандарти, касаещи твърдосплавни пластини:

- ISO 3364:1997 - Карбидни твърдосплавни пластини със заоблени краища, с фиксиращ цилиндричен отвор;

- ISO 3365:1985 - Карбидни твърдосплавни пластини с челно рязане, без фиксиращ отвор;

- ISO 883:1985 - Карбидни твърдосплавни пластини със заоблени краища, без фиксиращ отвор;

- ISO 513:2012 – Вложки за режещи инструменти;

- ISO1832:2012 – Класификация и приложение на трърдосплавни режещи материали.

Доставката на твърдосплавните пластини е необходимо да се извърши на три партиди, съгласно приложената по-долу партидна спецификация:

ПАРТИДНОСТ

| № | Твърдосплавни пластини Означение | Тип | Материал ISO | Мярка | Партидност на доставката | Количество за 1 година /броя/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-ва | 2-ра | 3-та |  |
|  |  |  |  |  | Количество /броя/ | Количество /броя/ | Количество /броя/ |  |
| 1 | LNUX 301940- PF 4025 Р 25 | SANDVIK/ CORUN | К 15 | бр. | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | LNUX 191940- PF 4025 Р 25 | SANDVIK/ CORUN | К 15 | бр. | 250 | 200 | 200 | 650 |
| 3 | CNMM 190616-PR 4025 Р 25 | SANDVIK/ CORUN | К 25 | бр. | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 4 | SNMМ 190616-PR 4025 Р 25 | SANDVIK | K 25 | бр. | 30 | 20 | 20 | 70 |
| 5 | 341.G.600-594 L 428 | SANDVIK | P 25 | бр. | 50 | 50 | 50 | 160 |
| 6 | R 166.0G-16RN01-60*30 EXT R | SANDVIK | K 15 | бр. | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 7 | R 166.0L-16RN01-60*30 INT R | SANDVIK | K 15 | бр. | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 8 | RCMX 250700 | CORUN | P15 | бр. | 10 | 10 | 10 | 25 |
| 9 | TNUF 381060 4025 | CORUN | P 25 | бр. | 20 | 15 | 15 | 20 |
| 10 | KHUX 160410 R12 4025 | CORUN | P 25 | бр. | 20 | 15 | 15 | 20 |

- първа партида - от 30 до 40 дни от подписване на договора;

- втора партида – от 80 до 90 дни от подписване на договора;

- трета партида – от 140 до 150 дни от подписване на договора.

Tвърдосплавните пластини да бъдат доставени в Локомотивно депо София,  район Подуяне, ул. "Майчина слава" № 2.

Всяка доставена партида да бъде придружена от:

Сертификат за качество на доставените твърдосплавни пластини, издаден от производителя – оригинал.

Сертификат за произход на доставените твърдосплавни пластини, издаден от производителя – оригинал.