Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за производство и доставка на цапфи голяма и малка за талига БТ6

1.	Документация.· Цапфа голяма:

Доставя се съгласно чертеж на UIС 3-00-02-13 или по чертеж на производителя (доставчика), съответстващ по геометрични размери на чертеж № БТ6 110 671 16-"Цапфа".

Цапфа малка:

Доставя се съгласно чертеж на UIС 3-00-04-18 или по чертеж на производителя (доставчика), съответстващ по геометрични размери на чертеж № БТ6 110 671 117-"Цапфа".

2.	Материали за изработване.

Стомана марка 18СгМо4 съгласно БДС ЕN 10084 или еквивалентна на нея по якостни показатели.

3.	Технически изисквания.

Повърхностна термообработка на повърхината "А". Дълбочина на закаления слой от 0,8 до 1 мм. Твърдост HRC 35 – 42.

- Маркировка

- знак на производителя

- месец и година на производство

- номер на партидата

- Задължителни изисквания към участника в процедурата:

- чертежи на изделията, изготвени и заверени от производителя за текущата година

- свидетелство за съответствие или протоколи от проведените изпитания, издадени от акредитирана лаборатория.

- препоръки за добро изпълнение минимум един брой за доставка на цапфи

6. Задължителни изисквания към доставчика:

6.1. За сключване на договор – като неразделна част от договора – чертежи на изделията, одобрени от отдел „Товарни вагони" към "БДЖ-ТП" ЕООД

6.2. При доставка на изделието за всяка партида:

- сертификати от производителя за качество на изделията и за използвания материал. Сертификатът за качество, издаван от производителя задължително трябва да съдържа всички данни съгласно техническата спецификация на “БДЖ – ТП” ЕООД.

- свидетелство за съответствие или протоколи от проведени изпитания от акредитирана лаборатория за по 5 (пет) броя цапфи (от двата вида) от всяка партида – посочени от възложителя.

Приложения: копия на чертежи №№ БТ6 110 671 16 и БТ6 110 671 117