Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

за доставка на болтове за шарнирните съединения на лостова спирачна система

на товарни вагони

1. Документация – съгласно приложената скица и следната таблица.

| № | Наименование | Размери |
| --- | --- | --- |
|  |  | d | D | L | L1 | H | d1 |
| 1 | Болт 24х85/69 | Ø24 | Ø 40 | 85 | 69 | 6 | Ø 8 |
| 2 | Болт 24х105/89 | Ø24 | Ø 40 | 105 | 89 | 6 | Ø 8 |
| 3 | Болт 24х90/76 | Ø24 | Ø 40 | 90 | 76 | 6 | Ø 8 |
| 4 | Болт 50х115/98 | Ø50 | Ø 70 | 115 | 98 | 9 | Ø 13 |
| 5 | Болт 50х150/131 | Ø50 | Ø 70 | 150 | 131 | 9 | Ø 13 |

2. Материал за изработване и технически изисквания:

- стомани марки C55e съгласно ISO 683/1, C50 или C55 съгласно БДС EN 10083-2 или стомани с еквивалентни на тях якостни характеристики;

- повърхностна термообработка на работната повърхност с дълбочина от 0.8 до 1.5 мм с твърдост на термообработения слой HRC 58 – 62 (или еквивалентна твърдост HB или HV в зависимост от термообработката). Не се допуска обемна термообработка.

3. Маркировка – знак на производителя.

4. Задължителни изисквания към доставчика:

4.1. За участие в процедурата за доставка:

- чертежи на изделията заверени от производителя за текущата година;

- свидетелство за съответствие (протокол от изпитване) издадено от НИИТ ЕООД;

4.2. За сключване на договор – като неразделна част от договора чертежи на изделията, одобрени от отдел „Товарни вагони” при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД;

4.3. При доставка на изделието за всяка партида:

- сертификати от производителя за качество и за използвания материал;

- протокол от изпитване на минимум по два на партида случайно избрани от всички типо-размери болтове, издаден от “Централна химическа лаборатория” на БДЖ.